**Обґрунтування технічних та якісних характеристик, очікуваної вартості предмета закупівлі при проведенні процедури закупівлі за предметом:**

**Щебенева продукція (Код ДК 021:2015:14210000-6 - Гравій, пісок, щебінь і наповнювачі)**

**Ідентифікатор закупівлі в електронній системі:** UA-2024-04-26-001873-a

**Процедура закупівлі:** Відкриті торги з особливостями

**Очікувана вартість:** 800 000,00 грн. з ПДВ

**Підстава для публікації обґрунтування:** постанова Кабінету Міністрів України від 11.10.2016 р № 710 «Про ефективне використання бюджетних коштів» (зі змінами).

**Замовник:** Комунальне підприємство Переяславське виробниче управління комунального господарства Переяславської міської ради, код ЄДРПОУ – 05473594

**Обґрунтування технічних та якісних характеристик предмета закупівлі.**

Проведення закупівлі зумовлене потребами Замовника для забезпечення виконання основних завдань та обов’язків цеху «Благоустрій», одним з яких є належне утримання вулично-дорожньої мережі Переяславської МТГ, відповідно до Технічних правил ремонту і утримання вулиць та доріг населених пунктів, що затверджені наказом Міністерства регіонального розвитку, будівництва та ЖКГ від 14.02.2012 №54.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **№** | **Найменування товару** | **Технічні, якісні вимоги** | **Од. виміру** | **Кількість** |
| 1 | Щебенево-піщана суміш, фракція С 7 0-40 мм | Якість товару повинна відповідати ДСТУ 9177-2:2022.  Форма зерен – не нижче, ніж звичайна.  Вміст глинистих частинок у піску – не більше 0,5%.  Марка за міцністю (дробильністю) –1400.  Морозостійкість – F300. | тонна | 1053 |
| 2 | Щебінь, фракція 40-70 мм | Якість товару повинна відповідати ДСТУ Б В.2.7-75-98.  Вміст пиловидних та глинистих часток –не більше 1%.  Вміст глини у грудках - –не більше 0,25%.  Вміст зерен слабких порід – не більше 5%.  Лещадність – не більше 35%.  Марка за міцністю (дробильністю) –1400.  Морозостійкість – F300. | тонна | 400 |

Товар повинен відповідати ДСТУ та ГОСТ діючим в Україні. Якість має відповідати ДСТУ 9177-2:2022, ДСТУ Б В.2.7-75-98, що підтверджується протоколами випробувань; діючими радіаційними сертифікатами, або діючими паспортами радіаційної якості. Протоколи випробувань/паспорти радіаційної якості повинні бути виконані уповноваженою випробувальною лабораторією (компетентність випробувальної лабораторії має бути підтверджена шляхом акредитації, або іншим способом, визначеним законодавством.

**Обґрунтування очікуваної вартості закупівлі.**

Розмір бюджетного призначення на закупівлю становить 800 000,00 грн.

Очікувана вартість предмета закупівлі визначалась відповідно до бюджетних призначень по КПКВК МБ 1516030 КЕКВ 2610 на 2024 рік та на підставі Розпорядження Переяславського міського голови від 24.04.2024 р. №83/07-04/11-24 «Про затвердження переліку робіт та об’єктів по експлуатаційному утриманню вулично-шляхової мережі Переяславської міської територіальної громади на 2024 рік». Розрахунок очікуваної вартості здійснювався методом аналізу та порівняння ринкових цін на предмет закупівлі, згідно із загальнодоступною інформацією про ціну на сайтах постачальників товару, інформацією про ціни, що містяться в мережі інтернет у відкритому доступі, в електронних каталогах, в електронній системі закупівель «ProZor ro»).